## Slide 1: METALÚRGIA EXTRACTIVA DEL COBRE (pirometalúrgia e hidrometalúrgia)
Carlos Molina Salgado

## Slide 2
PEPITAS NATUALES DE COBRE PURO

## Slide 3: Chuquicamata en Viña del Mar (Chile)

## Slide 4: Chuquicamata
Profundidad:
1000 mt
Largo:
4.500 mt
Ancho:
3.000 mt

## Slide 5: Minerales de cobre
Nombre | Fórmula | Porcentaje
 |  | de cobre
Calcopirita | CuFeS2 | 34.5
Calcosina | Cu2S | 79.8
Bornita | Cu5FeS4 | 55.5
Tetrahedrita | Cu3SbS3+x(Fe,Zn)6Sb2S9 | 32 a 45
Malaquita | CuCO3.Cu(OH)2 | 57.3
Azurita | 2CuCO3.Cu(OH)2 | 55.1
Cuprita | Cu2O | 88.8
Crisocola | CuSiO3.2H2O | 37.9

## Slide 6: fragmento de calcopirita
cobre nativo

## Slide 7
Calcopirita dentro de las gangas.
Hasta la izquierda venilla de goethita

## Slide 8: Tipos de Súlfuros de Cobre:
Calcopirita
Calcosina
Covelina
Bornita
Digenita
Enargita

## Slide 9: Proceso de Concentración: de la roca al mineral de cobre

## Slide 13: Proceso de obtención de concentrado de cobre a partir de la mena.
1) Trituración: El fin de la trituración es reducir considerablemente el tamaño de las rocas extraídas de las minas, previo a la molienda. Los pasos o cantidad de trituradoras utilizadas dependen del tamaño de las rocas. Al finalizar el proceso de trituración las rocas son inspeccionadas y las que no cumplan con el tamaño deseado so reintroducidas al proceso y las que si pasan al proceso de molienda.

## Slide 14: Proceso de molienda de menas de Cobre.
2) Molienda: El objetivo principal de la molienda es el de reducir el tamaño del mineral a un tamaño de 10% a 60%, aproximadamente 200 mallas, con esto se asegura una liberación de los elementos de valor económico en la MENA. Los tipos de molinos pueden variar, pero comúnmente se utilizan los molinos de bolas o barras. Con esto se logra un material en óptimas condiciones para que se lleve a cabo el proceso de concentración o flotación.

## Slide 15: Proceso de flotación para la obtención de concentrados a partir de minerales de Cobre
3)
Concentración o flotación: Aquí se separa la ganga del mineral, es importante mencionar que el mineral de mineral de cobre y la ganga son parte de la MENA, por lo tanto es una cola de la MENA. El número de tanques de
acondicionamiento para la concentración puede variar. En el proceso se utilizan depresores, activantes y espumantes. Los depresores son reactivos químicos iónicos que recubren las partículas y las llevan al fondo del tanque. Los espumantes son un tipo de jabón que forma espuma. Los activantes cubren solo al mineral que se quiere separar e impide que este se moje, por lo que flota hasta la espuma en la parte superior del tanque. Esta espuma es sacada del tanque, para luego ser filtrada.

## Slide 17: Proceso de obtención de concentrado de mineral de Cobre.
4) Filtrado: En este proceso el mineral extraído de la espuma en el proceso de concentración es separado de la misma. Existen varios tipos de filtros, de disco, de Dor Oliver, etc.

## Slide 19
2FeS + 3O2 + SiO2 2FeO.SiO2 + 2SO2
Aire Fundente Escoria 2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2 Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2
Cu2S + O2
Aire
2Cu + SO2
Cobre Blister
REACCIONES QUIMICAS DE REDUCCION
DEL MINERAL DE COBRE

## Slide 20: Pirometalúrgia
Horno de tostación de hogares múltiples
CONCENTRADO
Cu2S
Producto de la tostación
Cu2S+O2
Cu2S+O2
CuO+SO2
CuSO4

## Slide 22: Horno flash para la tostación de concentrados de cobre
2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2 Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2

## Slide 24
Horno de reverbero de obtención de mata a partir de menas de cobre

## Slide 25: 2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2 Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2
concentrado
mata
escoria

## Slide 27
2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2 Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2

## Slide 28: DESCRIPCION DE PROCESOS
Eje sólido, fino y seco fundente
Aire enriquecido
Gases + polvos
Cu-blister
.
..
.
. .
.. : .. . .
¨
Torre de
Reacción
Torre de Gases
Cámara de decantación
Escoria
Convertidor Flash Outokumpu
2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2 Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2

## Slide 29: 2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2

## Slide 30: Alto horno para la Obtención de Mata de cobre

## Slide 31: 2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2 Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2

## Slide 33: DESCRIPCION DE PROCESOS
Concentrado seco
+ fundente
Gases + polvos
EJE
ESCORIA
Oxígeno
industrial
Concentrado seco
+ fundente
Oxígeno industrial
HORNO FLASH INCO
2Cu2S + 3O2 → 2Cu2O + 2SO2 Cu2S + 2Cu2O → 6Cu + SO2

## Slide 34: Convertidor de mata de cobre
MATA DE COBRE
COBRE BLISTER

## Slide 35
Convertidor
Cu2S + O2
Aire
2Cu + SO2
Cobre Blister

## Slide 36: DESCRIPCION DE PROCESOS
Adición eje y
vaciado escoria
Aire/oxígeno
Gas
Toberas
Convertidor Hoboken

## Slide 37: Esquema de un Horno CMT

## Slide 38: Extracción
Mata
  70% de cobre principalmente como sulfuro de cobre y sulfuro de hierro
  Altas temperaturas
    CuS(l) + O2(g)  Cu(l) + SO2(g)
  Escoria
• 2FeS(l) + 3O2 + 2SiO2(l)  2FeO • SiO2(l) + 2SO2(g)
Producto final: 98% de pureza

## Slide 39: Procesos en Convertidor Tradicional

## Slide 41
El concentrado sufre un proceso de fusión. Se separa el eje de la escoria.
En el proceso de fusión conversión se
separa la escoria del metal blanco, la fase más pesada y que contiene 70 a 75 % de cobre.
El cobre anódico obtenido en la pirorrefinación
es moldeado en ánodos

## Slide 42: DESCRIPCION DE PROCESOS
Rueda de Moldeo

## Slide 43
HORNO DE REMEO
COBRE BLISTER
COBRE TOUGH PITCH

## Slide 44: Ánodos de cobre

## Slide 46: Electrorefinación de Cu
ÁNODO Cu(impuro)
Ag, Au, Pt precipitan (barro anódico)
Sn, Sb, Bi se oxidan y forman óxidos o hidróxidos
Pb se oxida y forma PbSO4 (insol)
Fe, Ni, Co, Zn se oxidan y quedan en solución CÁTODO
Cu (puro)
46

## Slide 47
El proceso de electrorrefinación dura 20 días y en este plazo
se realizan dos cosechas de cátodos.

## Slide 48: Electro-Refinación

## Slide 52: Hidrometalúrgia de minerales de cobre

## Slide 53: Extracción
Hidrometalúrgica
  Óxidos de cobre  Lixiviación
    Líquido se esparce sobre la mena
    Disuelve la mena, creando soluciones que llevan cobre
  Reacciones
    Óxidos
    Malaquita
    Crisocola

## Slide 54: Operación de filtrado in situ

## Slide 55: Operación de filtrado in situ

## Slide 56: Operación de filtrado de vertedero
Es importante distribuir la solucion filtrante sobre el vertedero de la manera mas homogénea posible:
  Diques.
  Rociadores.
  Goteadoras.
  Perforaciones.

## Slide 57: Operación de filtrado de vertedero

## Slide 58: Operación de filtrado de vertedero

## Slide 59: Operación de filtrado de vertedero

## Slide 60
Planta extracción por solventes en una operación de
lixiviación de cobre.

## Slide 61: Hidrometalúrgia
CuO+H2SO4 CuSO4+H2O
CuSO4+Fe Cu+FeSO4

## Slide 64: Mina de cobre “Chuquicamata”, Atacama, Chile.

## Slide 65
Análisis mineralógico
en línea en pulpa de cobre

## Slide 66: REACCIONES QUÍMICAS GENERALES
Cu2S + 1/2 O2 + H2SO4 <===> CuSO4 + CuS + H2O
CuS + 2 O2 <===> CuSO4
2 Cu5FeS4 + 37/2 O2 + H2SO4 <===> 10 CuSO4
+ Fe2(SO4)3 + 5 H2O
2 CuFeS2 + 17/2 O2 + H2SO4 <===> 2 CuSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O
FeS2 + 7/2 O2 + H2O <===> FeSO4 + H2SO4

## Slide 68: Dendritas de cobre creciendo en al cátodo.

## Slide 70: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE REFINADO
Expresado en millones de Tm de cobre
 | 1990 | 2000 | 2005 (E) | 2010 (E)
Pirometalurgica | 10,2 | 12,5 | 14,5 | 17
Hidrometalurgica | 0,6 | 2,3 | 3,0 | 3,7
Producción Total | 10,8 | 14,8 | 17,5 | 20,7